Состав комплекта:

1.Резиновая цветная крошка SBR (в мешках по 20кг).

2.Клей полиуретановый.

3.Растворитель (типа Нефрас, бензин калоша, скипидар, ксилол).

ВНИМАНИЕ: растворителя в комплекте не будет, транспортные компании не принимают к перевозке легковоспламеняющиеся продукты.

Необходимо самостоятельно купить растворитель в своем городе.

Расход материала:

1.На 1кв.м. резинового покрытия толщиной 10мм потребуется:

7кг. резиновой крошки и 1,5кг клея. Клей берем 22% от массы резиновой крошки (например на 20кг крошки потребуется 4,4кг клея.

2.Приготовить самостоятельно праймер для грунтования бетонного пола, для этого берем 1кг клея и смешиваем с 0,3кг растворителя в соотношении 1/3. Расход праймера 0,3кг на 1кв.метр бетонного основания.

Укладка покрытия:

Важно: работать только по чистому и сухому бетонному полу, при температуре воздуха от +10 град. С.

1. На поверхность твёрдого бетонного пола тонким слоем, валиком или кистью нанести праймер (грунтовку). Через 1час можно укладывать резиновую крошку.

2. В пластиковой таре с помощью дрели с насадкой смешать резиновую крошку и клей.

Полученную смесь распределить по подготовленной поверхности. Смесь наносить вручную, используя шпатель и строительную терку.

Уложенную смесь выровнять и тщательно уплотнить сверху валиком или тёркой, достигая необходимой толщины покрытия.

Дайте высохнуть покрытию не менее 24 часов и наслаждайтесь выполненной работой.